Штукатурка гипсовая лёгкая GREEN LINE ECOSIDE

Штукатурка гипсовая лёгкая ECOSIDE с повышенным временем жизнеспособности и увеличенным временем схватывания наносится на поверхность без предварительного грунтования, слоем 3 – 90 мм и предназначена для высококачественной отделки стен и потолков в кротчайшие сроки.

Штукатурка гипсовая лёгкая ECOSIDE хорошо глянцуется до получения идеально гладкой ровной поверхности, не требующей дополнительного шпаклевания. Одинаково хорошо наносится ручным и машинным способом.

Штукатурка гипсовая лёгкая ECOSIDE применяется для выравнивания поверхностей, заполнения углублений и стыков плит ГКЛ и ГВЛ. Используется в помещениях с нормальным уровнем влажности.

Основания: бетонные, гипсовые, цементно-известковые и цементно-песчаные основания, газобетон и пенобетон, кирпичная и каменная кладка, ГКЛ, ГВЛ, СМЛ, ДСП, ЦСП.

Технические характеристики

| Снижение пылеобразования | 95 % |
| --- | --- |
| Цвет | серый |
| Прочность на сжатие, не менее | 2,5 МПа |
| Прочность сцепления с основанием, не менее | 0,5 МПа |
| Расход при толщине слоя 10 мм | 8 кг/м² |
| Рекомендуемая толщина слоя | 3 – 90 мм |
| Жизнеспособность раствора (в открытой таре) | 100 минут |
| Количество воды на 30 кг смеси (ручное нанесение) | 17,4 – 18,6 л |
| Время схватывания | 110 – 130 минут |
| Время твердения до финишной обработки | 3 суток |
| Коэффициент паропроницаемости, не менее | 0,1 мг/м·ч·Па |
| Теплопроводность, не более | 0,26 Вт/(м·К) |
| Водоудерживающая способность, не менее | 98 % |
| Температура эксплуатации | от 0 ˚С до +70 ˚С |
| Температура нанесения | от +5 ˚С до +35˚С |
| Нормативный документ | EN 13279-1-2012 |
| Соответствует | B4/110/2 |
| Срок годности | 6 месяцев |