КЛЕЙ для всех видов натурального камня и керамогранита Perfekta® “ХАРДФИКС”

Облицовка сложных оснований

Повышенная эластичность и устойчивость к деформациям

Применяется при облицовке клинкерной плиткой

Высокая устойчивость к нагрузкам

Назначение:

ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ Perfekta® “ХАРДФИКС” предназначен для укладки крупноформатных плит из мрамора и гранита, натурального и искусственного камня, керамогранита, клинкерной и керамической плитки весом до 2000 г/100 см².

ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ Perfekta® “ХАРДФИКС” используется для облицовки балконов, террас, цоколей, фасадов, эксплуатируемых кровель и помещений с любым уровнем влажности. Рекомендуется при устройстве полов в помещениях с низкой, умеренной и высокой нагрузкой.

ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ Perfekta® “ХАРДФИКС” применяется в системе “теплый пол” и для облицовки крытых и открытых искусственных водоемов и чаш бассейнов, может использоваться при монтаже теплоизоляционных плит.

Основания: стандартные недеформирующиеся основания (бетон, кирпич, цементные, цементно-известковые), сложные недеформирующиеся основания (пено- и газобетон, ГКЛ и ГВЛ, ЦСП, СМЛ), а также окрашенные поверхности и поверхности, облицованные старой плиткой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Прочность сцепления с основанием | 1,5 МПа |
| --- | --- |
| Прочность на сжатие | 15 МПа |
| Максимальная фракция | 0,315 мм |
| Количество воды на 25 кг смеси | 5,0 – 6,5 л |
| Расход при толщине слоя 1 мм | 1,3 кг/м² |
| Рекомендуемая толщина слоя | 2 – 15 мм |
| Открытое время | 30 минут |
| Время корректировки плитки | 35 минут |
| Жизнеспособность раствора | 6 часов |
| Затирка швов не ранее, чем через | 24 часа |
| Морозостойкость | 50 циклов |
| Температура эксплуатации | -50 °С … +70 °С |
| Нормативный документ | ГОСТ 31357-2007 |
| Соответствует | С2 Е |
| Срок годности | 12 месяцев |