ШПАКЛЕВКА ГИПСОВАЯ Perfekta®  “ЭКОФИНИШ”

Пластичная

Высокая степень белизны

Низкий расход

Назначение:

ШПАКЛЕВКА ГИПСОВАЯ Perfekta®  “ЭКОФИНИШ” предназначена для выравнивания стен и потолков, для заделки стыков ГКЛ и ГВЛ, глубоких трещин и рустов.

ШПАКЛЕВКА ГИПСОВАЯ Perfekta®  “ЭКОФИНИШ” применяется под последующее нанесение декоративных покрытий. Для внутренних работ.

Основания: бетон, цементные и гипсовые штукатурки, ГКЛ, ГВЛ, ПГП, ЦСП, СМЛ, любые другие гипсовые и цементные основания, не требующие толстослойного выравнивания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Цвет | белый |
| --- | --- |
| Прочность сцепления с основанием | 0,3 МПа |
| Прочность на сжатие, не менее | 3,0 МПа |
| Прочность на изгиб, не менее | 1 МПа |
| Рекомендуемая толщина слоя | 1 – 5 мм |
| Расход при толщине слоя 1 мм | 0,9 кг/ м2 |
| Количество воды на 20 кг смеси | 8,0 – 10,0 л |
| Жизнеспособность раствора | 1 час |
| Нормативный документ | ГОСТ 31387-2008 |
| Срок годности | 6 месяцев |