ШПАКЛЕВКА ГИПСОВАЯ БАЗОВАЯ Perfekta® “ЭКОСТАРТ”

Тонкослойное выравнивание

Заделка швов ГКЛ, ПГП

Заделка выбоин и трещин

Высокая степень белизны

Безусадочность и трещиностойкость

ШПАКЛЕВКА ГИПСОВАЯ БАЗОВАЯ Perfekta® “ЭКОСТАРТ” предназначена для высококачественного тонкослойного выравнивания стен и потолков; заделки швов стыков ГКЛ, ГВЛ и ПГП  с использованием армирующей ленты; заделки выбоин, трещин и раковин глубиной до 8 мм.

ШПАКЛЕВКА ГИПСОВАЯ БАЗОВАЯ Perfekta® “ЭКОСТАРТ” обладает хорошей укрывистостью, хорошо шлифуется и не размывается при обработке грунтами. Рекомендуется под последующее нанесение декоративных покрытий. Для внутренних работ.

Основания: бетон, цементные и гипсовые штукатурки, ГКЛ, ГВЛ, ПГП, ЦСП, СМЛ, блоки из ячеистых бетонов, любые другие гипсовые и цементные основания, не требующие толстослойного выравнивания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Цвет | белый |
| --- | --- |
| Прочность сцепления с основанием, не менее | 0,5 МПа |
| Прочность на сжатие, не менее | 3,5 МПа |
| Прочность на изгиб, не менее | 1,5 МПа |
| Рекомендуемая толщина слоя | 1 – 8 мм |
| Расход при толщине слоя 1 мм | 0,9 кг/ м2 |
| Количество воды на 20 кг смеси | 8,0 – 10,0 л |
| Коэффициент паропроницаемости, не менее | 0,1 мг/м·ч·Па |
| Жизнеспособность раствора | 2 часа |
| Нормативный документ | ГОСТ 31387-2008 |
| Срок годности | 6 месяцев |