ШПАКЛЕВКА ГИПСОВАЯ Perfekta®  “СУПЕРФИНИШ”

Высококачественное финишное выравнивание

Выводится в “ноль”

Хорошая укрывистость

Высокая степень белизны

ШПАКЛЕВКА ГИПСОВАЯ Perfekta®  “СУПЕРФИНИШ” предназначена для идеально гладкого, тонкослойного финишного выравнивания стен и потолков.

ШПАКЛЕВКА ГИПСОВАЯ Perfekta®  “СУПЕРФИНИШ” выводится в “ноль”, обладает хорошей укрывистостью, хорошо шлифуется и не размывается при обработке грунтами. Рекомендуется под последующее нанесение декоративных покрытий и, особенно, под окрашивание. Для внутренних работ.

Основания: бетон, цементные и гипсовые штукатурки, ГКЛ, ГВЛ, ПГП, ЦСП, СМЛ, любые другие гипсовые и цементные основания, не требующие толстослойного выравнивания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Цвет | белый |
| --- | --- |
| Прочность сцепления с основанием, не менее | 0,5 МПа |
| Прочность на сжатие, не менее | 3,5 МПа |
| Прочность на изгиб, не менее | 1,5 МПа |
| Рекомендуемая толщина слоя | 0 – 2 мм |
| Расход при толщине слоя 1 мм | 0,9 кг/ м2 |
| Количество воды на 20 кг смеси | 8,0 – 10,0 л |
| Коэффициент паропроницаемости, не менее | 0,1 мг/м·ч·Па |
| Жизнеспособность раствора | 2 часа |
| Нормативный документ | ГОСТ 31387-2008 |
| Срок годности | 6 месяцев |